MC3100物理性能

| 测 试 项 目 | 测 试 方 法 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔体流动速率 | ASTM D1238 | g/10min | 18.0 |
| 悬臂梁缺口冲击强度（1/8in） | ASTM D256 | J/m | 19 |
| 悬臂梁缺口冲击强度（1/4in） | ASTM D256 | J/m | 14 |
| 拉伸强度（屈服） | ASTM D638 | MPa | 46 |
| 拉伸强度（断裂） | ASTM D638 | MPa | 46 |
| 拉伸断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 3 |
| 拉伸弹性模量 | ASTM D638 | MPa | 3105 |
| 弯曲屈服强度 | ASTM D790B | MPa | 60 |
| 弯曲模量 | ASTM D790B | MPa | 3105 |
| 热变形温度 | ASTM D648 | °C | 80 |
| 维卡软化点 | ASTM D1525 | °C | 96 |
| 比重 | ASTM D792 |  | 1.04 |
| 阻燃等级 | UL94 |  | 94HB |

注：以上数据为实验室测试结果，不作为合同产品的检验结果。

产品性能与应用

雪佛龙-菲利普斯MC3700透明级聚苯乙烯具有高透明度、高流动性和快速成型性能。适合薄壁、长流道、难充模结构复杂的产品。可用于航空饮用杯、餐具和挤出板材的光泽层等。

FDA认证

雪佛龙-菲利浦斯的聚苯乙烯符合美国食品和药品制度（FDA）之食品添加剂规定21CFR177.1640，产品可安全使用于与食品有关的器具。

UL认证

雪佛龙-菲利浦斯的聚苯乙烯符合美国UL认证，可用于电子行业。

安全及操作注意事项

雪佛龙-菲利浦斯聚苯乙烯树脂毒性非常低，在通常条件下使用，不会对眼睛、皮肤、呼吸和消化系统产生异常反应，但如果产生粉尘或蒸汽，应注意不要吸入。在加工过程中如有其他物料与聚苯乙烯相混，请与雪佛龙-菲利浦斯销售或技术代表联系索取MSDS并同时遵守其安全操作要求。